Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowice - Modrzewie

(długość 1350.00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna 							- D (nr 116061E)

b) prędkość projektowa						- 40 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

e) szerokość jezdni							- 5.00 m

f) szerokość chodników						- nie ma

g) szerokość poboczy 						- 0.75 m

h) liczba pasów ruchu						- dwa po 2.50 m

i) szerokość zjazdów						- min. 5.00 m

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:

- W obrębie poszerzeń jezdni

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem z betoniarki o Rm = 2.5 MPa o grubości 15 cm

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3

- W obrębie istniejącej jezdni

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowane wyrównanie betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008 w ilości średnio 100 kg/m2

- Istniejące podłoże bitumiczne na podbudowie z kruszywa łamanego oraz bruku polnego

4. Kategoria ruchu							- KR1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie ma

b) wiadukty								- nie ma

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie ma

8. Zjazdy do nieruchomości					- wg karty 03.82 lub 									  03.90 KPED

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie         pionowe - wymiana

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- zawory wodociągowe

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.